## Slide 1: Доповідь на тему: «Аналіз деформацій залізобетонних монолітних плит в залежності від місця прикладання температурного навантаження, відносно основних несучих конструкцій будівлі»
Метою даної роботи є ознайомлення з деформаціями залізобетонних монолітних плит в залежності від місця прикладання температурного навантаження.

## Slide 2: Для моделювання задачі розподілу температури в перерізі залізобетонної плити у програмному комплексі ANSYS 16.0 необхідно визначити вихідні дані:
Залізобетонна плита розмірами 6000х6000х200 мм.
2. Значення теплопровідності залізобетонних конструкцій залежно від прикладеної температури визначають за формулою:
де θ– температура бетону в 0C.

## Slide 3
3. Значення теплоємності (Дж/(кг·0C)) залізобетонних конструкцій залежно від прикладеної температури визначають за формулами:
Сp(θ)=900 для 20 0C≤ θ ≤100 0C
Сp(θ)=900+(θ -100) для 100 0C< θ ≤200 0C
Сp(θ)=1000+(θ -200)/2) для 200 0C< θ ≤400 0C
Сp(θ)=1100 для 400 0C< θ ≤1200 0C

## Slide 4
4. Густина бетону:
ρ= 2500 (кг/м3)
5. Значення коефіцієнту чорноти поверхні приймаємо згідно з ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 додатку А.
Для бетону приймаємо значення 0,7.
6. Рівняння стандартної температурної кривої:
t=t0+345lg(8τ+1)
де t - температура пожежі, 0C; t0 - початкова температура пожежі, 0C; τ- час пожежі, хв.

## Slide 5
Процес моделювання починають зі створення скінченно-елементної моделі залізобетонної плити за прийнятими розмірами. У властивостях елементів задають всі необхідні вихідні дані (густину бетону, теплопровідність, теплоємність тощо)

## Slide 6
Температурне навантаження прикладають до скінченно-елементної моделі плити за допомогою окремого просторового вузла, що випромінює температурне навантаження до поглинаючої поверхні на моделі плити.

## Slide 7
Програмний комплекс ANSYS 16.0 дозволяє задавати необхідні параметри виконання розрахункового процесу:
тип аналізу;
загальна тривалість випробування;
часовий інтервал прикладання навантаження;
необхідний тип розрахункового процесу (з кроком або плавний).

## Slide 8
Розподіл температури по перерізу плити при тривалості пожежі в 60 хв

## Slide 9
Графік зміни температури у часі для вузла, до якого прикладене температурне навантаження

## Slide 10
Графік зміни температури у часі для вузла на поверхні плити, яку обігрівають

## Slide 11
Графік зміни температури у часі для вузла заглибленого у тіло плити на 50 мм

## Slide 12
Графік зміни температури у часі для поверхні плити, яку не обігрівають

## Slide 13: Розрахунок залізобетонної монолітної плити на дію підвищених температур в ПК ЛИРА-САПР
Граничним станом за ознакою втрати несучої здатності є стан, за якого настає одна з наступних умов:
обвалення зразка;
виникнення граничних деформацій, що складають для зразків горизонтальних конструкцій:
а) граничне значення прогину:
D = L2/400b мм; (1)
б) граничне значення швидкості наростання деформації:
dD/dT=L²/9000b мм·хв¯¹; (2)
де L – прогін, мм;
b – розрахункова висота перерізу конструкції, мм.
Якщо значення прогину не більше L/30, то граничною деформацією є тільки граничне значення прогину.

## Slide 14
Розрахункова схема залізобетонного каркасу

## Slide 16: Деформована схема залізобетонної будівлі без прикладання температурного навантаження (переміщення по осі Z)

## Slide 17: Місце прикладання температурного навантаження на плиту перекриття першого поверху

## Slide 18: Значення переміщень вузлів моделі по осі Z на 60-й хвилині умовної пожежі в середньому прольоті першого поверху

## Slide 19: Схема руйнування плити перекриття на 60-й хвилині умовної пожежі в середньому прольоті першого поверху

## Slide 20: Місце прикладання температурного навантаження на плиту перекриття першого поверху у крайньому прольоті

## Slide 21: Значення переміщень вузлів моделі по осі Z на 60-й хвилині умовної пожежі в крайньому прольоті першого поверху

## Slide 22: Схема руйнування плити перекриття на 60-й хвилині умовної пожежі в крайньому прольоті першого поверху

## Slide 23: Місце прикладання температурного навантаження на плиту перекриття першого та другого поверху при умовній пожежі на другому поверсі у середньому прольоті

## Slide 24: Значення переміщень вузлів плити перекриття першого поверху по осі Z на 60-й хвилині умовної пожежі в середньому прольоті другого поверху

## Slide 25: Схема руйнування плити перекриття першого поверху на 60-й хвилині умовної пожежі в середньому прольоті другого поверху

## Slide 26: Значення переміщень вузлів плити перекриття другого поверху по осі Z на 60-й хвилині умовної пожежі в середньому прольоті другого поверху

## Slide 27: Схема руйнування плити перекриття другого поверху на 60-й хвилині умовної пожежі в середньому прольоті другого поверху

## Slide 28: Значення переміщень вузлів колон по осі Х на 60-й хвилині умовної пожежі в середньому прольоті другого поверху

## Slide 29: Місце прикладання температурного навантаження на плиту перекриття першого та другого поверху при умовній пожежі на другому поверсі у крайньому прольоті

## Slide 30: Значення переміщень вузлів плити перекриття першого поверху по осі Z на 60-й хвилині умовної пожежі в крайньому прольоті другого поверху

## Slide 31: Схема руйнування плити перекриття першого поверху на 60-й хвилині умовної пожежі в крайньому прольоті другого поверху

## Slide 32: Значення переміщень вузлів плити перекриття другого поверху по осі Z на 60-й хвилині умовної пожежі в крайньому прольоті другого поверху

## Slide 33: Схема руйнування плити перекриття другого поверху на 60-й хвилині умовної пожежі в крайньому прольоті другого поверху

## Slide 34: Значення переміщень вузлів колон по осі У на 60-й хвилині умовної пожежі в крайньому прольоті другого поверху

## Slide 35
Висновки:
використання програмного комплексу ANSYS 16.0 дозволяє значно прискорити визначення розподілу температур по перерізу залізобетонної стінової конструкції;
результати розрахунку можна отримати для будь-якої точки скінченно-елементної моделі;
за допомогою програмного комплексу ANSYS 16.0 можливо визначити граничний стан за ознакою втрати теплоізолюючої здатності (І);
використання програмного комплексу ЛИРА-САПР дозволяє визначити значення переміщень вузлів та поля напружень скінченних елементів залізобетонного каркасу від дії підвищених температур;
за допомогою програмного комплексу ЛИРА-САПР можливо визначити граничний стан за ознакою втрати несучої здатності (R).
аналіз переміщень вузлів та напружень в скінченних елементах залізобетонного каркасу від дії підвищених температур дозволить підвищити вогнестійкість конструкцій за допомогою додаткових конструктивних заходів (влаштування капітелей, балок та інших додаткових конструктивних елементів).